## Slide 1
Tesi di Laurea in Ingegneria Meccanica 14.9.2023
Candidato:
Giacomo Cafarchia
Relatore:
Alessandro Bottaro
Correlatore:
Alberto Lagazzo
Analisi di una superficie superidrofobica e di una LIS realizzate tramite elettrofilatura

## Slide 2
Motivazioni
Riduzione del drag
Autopulizia delle superfici
Condensazione a goccia
f
Obiettivi
Realizzazione di una superficie SH e
di 3 diverse LIS
Misura delle grandezze caratteristiche
Analisi del coefficiente di momento
f
ofessionally fabricate cross platform processes and of the box indshare. Collaboratively redefine transparent.

## Slide 3
Equazione di Young
Bilancio tra le forze coesive del liquido e le forze adesive dell’interfaccia solido-liquido:

## Slide 4
Stato di Cassie-Baxter
Strato di gas intrappolato nelle rugosità del solido: è ottenibile la superidrofobicità

## Slide 5
Stato di Wenzel
Superamento di una pressione critica
Solubilità del gas nell’acqua
Effetto Marangoni
Cause:
Effetti:
f
Maggiore adesione delle gocce alla superficie

## Slide 6
Superficie nanostrutturata
Aumenta la pressione critica
La transizione allo stato di Wenzel viene posticipata

## Slide 7
Isteresi dell’angolo di contatto
Una superficie reale presenta due angoli di contatto estremi, detti di avanzamento e di recessione
Un’isteresi maggiore aumenta l’adesione della goccia alla superficie

## Slide 8
LIS (Lubricant Infused Surface)
Maggiore stabilità rispetto alle superfici SH
12 possibili configurazioni a seconda delle energie superficiali di solido, lubrificante e acqua
Ridotta isteresi dell’angolo di contatto
f

## Slide 9
Interfaccia acqua-lubrificante
Si forma una cresta di olio la cui altezza dipende dalle tensioni di interfaccia
Più è alta la cresta minore sarà l’angolo di contatto statico

## Slide 10
L’elettrofilatura
Processo che, sfruttando un campo elettrico, permette di ottenere strutture porose di nanofibre liscie e non intrecciate
Realizzate due superfici dalla morfologia simile, utilizzando diversi parametri di processo

## Slide 11
Misure degli angoli di contatto e di tilt per le superfici SH
La differente morfologia ha effetto sui valori degli angoli di contatto
Valori elevati dell’isteresi dell’angolo di contatto per entrambe le superfici
 | PCL 1,7 ml/h | PCL 1,2 ml/h
Angolo di contatto statico α | 154° | 116°
Angolo di tilt θ | 90° | 90°
Isteresi dell’angolo di contatto Δα | 76° | 48°

## Slide 12
Curve del coefficiente di momento
Superfici SH

## Slide 13
Conclusioni
Risultati ottenuti
Rapida instaurazione dello stato di Wenzel
Elevata isteresi dell’angolo di contatto
Importanza della modalità e qualità dell’applicazione del film alla superficie
Futuri studi
f
Miglioramento della stabilità dello stato di Cassie-Baxter:
Utilizzo di polimeri aventi minore tensione di adesione
Diverse morfologie superficiali grazie alla versatilità dell’elettrofilatura

## Slide 14
Misure degli angoli di contatto e di tilt per le LIS
Si evidenziano le diverse energie superficiali degli oli
Correlazione tra angolo di tilt e isteresi dell’angolo di contatto
 | Olio di silicone 20 cSt | Olio di silicone 500 cSt | Olio di vaselina 35 cSt
Angolo di contatto statico α | 99° | 95° | 80°
Angolo di tilt θ | 55° | 90° | 90°
Isteresi dell’angolo di contatto Δα | 12° | 37° | 23°

## Slide 15
Curve del coefficiente di momento
LIS

## Slide 16
Curve del coefficiente di momento
LIS

## Slide 17
Conclusioni
Risultati ottenuti
Isteresi dell’angolo di contatto relativamente bassa
Trasparenza dei film impregnati
Buona stabilità dei lubrificanti nelle superfici
Futuri studi
f
Utilizzo di un polimero con più bassa tensione di adesione
Film più sottile o di diverso materiale per diminuire la diffusione della luce

## Slide 18
Grazie per l’attenzione