## Slide 1
Analisi chimico-fisica di una superficie LIS a confronto con superficie SHS utilizzando metodo Bouncing
Relatore: Prof. Ing. Alberto Lagazzo
Correlatore: Chiar.mo Prof. Ing. Alessandro Bottaro
Allievo: Michele Cirio
Settembre 2021

## Slide 2
SHS: super hydrophobic surfaces.
Osservate per la prima volta in natura su insetti e piante superfici gerarchicamente nano e micro strutturate per consentire l’idrofobicità
Nella foto SEM di petali di loto
Angoli di contatto di superfici non trattate e superidrofobicizzate a confronto
Notes: Stato dell’arte SHS

## Slide 3
LIS: lubricant infused surfaces.
Superfici prodotte artificialmente per contenere lubrificante nei pozzi e nelle valli formatesi attraverso processi di strutturazione
Metodi per uso sperimentale:
micro fotolitografia: (metodo usato per produrre microprocessori) per costruire pillars
Breath Figure Method: processo chimico per creare pozzi
Notes: Stato dell’arte LIS

## Slide 4
Alluminio non trattato
Vernice Hempaguard anti-fouling
SHS
LIS
Notes: Presentazione superfici di studio

## Slide 5
Preparazione SHS: utilizzata vernice commerciale Ultra Ever Dry.
Vernice bi-componente che si compone due coating:
strato di primer aderente
Strato di sfere di materiale idrofobico che si attaccano sul primer
Schema della sezione di una SHS
Foto al microscopio ad alto contrasto di una SHS: in rosa il primer sottostante.
Con metodo CAD si è verificato che indicativamente il 18% della superficie è ricoperta con sfere idrorepellenti
Notes: SHS preparazione e analisi morfologica (manca foto aerografo alto dx)

## Slide 6
Metodo di costruzione LIS
Foto LIS al microscopio:
Metodo di visualizzazione bright field e dark field
Schema della sezione di una LIS
Acido cloridrico al 10% per 30 min
Trattamento cold plasma
Pulente e idrofilizzante
Trattamento con ultrasuoni per rimuovere aria da lubrificante
Notes: LIS preparazione e analisi morfologica

## Slide 7
Notes: Parte sperimentale SET-UP metodo di misura del comportamento del comportamento della superficie

## Slide 8
Ripresa dell’esperimento con fotocamera Fastec IL3:
I video sono successivamente scomposti in sequenze di immagini e tramite metodo CAD si è calcolato il centro di massa della goccia
SHS
Notes: GIF SHS

## Slide 9
Chart: Spostamento
Chart: Velocità
Gli spikes e i flessi nei vari grafici derivano dal moto convettivo interno della goccia, particolarmente rilevanti in fase di take-off dopo il rimbalzo
Grafici spostamento e velocità SHS
Notes: Grafici spost vel acc

## Slide 10
Fase di urto
𝑚𝑥 ̈+𝑐𝑥 ̇+𝑘𝑥=−𝑚𝑔
𝑥(𝑡)=−𝑣_0/ω_𝑑 𝑒^((−𝑐/2𝑚 𝑡) ) sin⁡〖ω_𝑑 𝑡〗
Ꜫ=|(𝑥 ̇(Δ𝑇))/(𝑥 ̇(0) )|
𝑘=𝑚(π/Δ𝑇)^2 [1+(ln⁡Ꜫ/π)^2 ]
𝑐=−2𝑚/Δ𝑇 ln⁡Ꜫ
ω_𝑑=1/2𝑚 √(4𝑘𝑚−𝑐^2 )
Fase di urto
Fase di volo
Forza peso
Forza di galleggiamento
Resistenza aerodinamica
Fase discendente
Fase discendente
𝑔(1−𝐹_𝑎𝑒𝑟𝑜/𝐹_𝑝𝑒𝑠𝑜 )=𝑑𝑣/𝑑𝑡
𝑦=((𝑣_𝑡^2)/2𝑔) ln⁡((𝑣_𝑡^2)/(𝑣_𝑡^2−𝑣^2 ))
Fase ascendente
Fase ascendente
−𝑔(1+𝐹_𝑎𝑒𝑟𝑜/𝐹_𝑝𝑒𝑠𝑜 )=𝑑𝑣/𝑑𝑡
Integrando
Integrando
𝑣=𝑣_𝑡 tan⁡[tan^(−1)⁡〖(𝑣_𝑜𝑓𝑓/𝑣_𝑡 )−𝑔𝑡/𝑣_𝑡 〗 ]
Fase di volo
Forza peso
Forza di galleggiamento
Resistenza aerodinamica
Notes: ANALISI SHS

## Slide 11
Chart: tempo [s]
Unione delle due fasi
Chart: tempo [s]
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 1.9E-2 | 0.02 | 2.1000000000000001E-2 | 2.1999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 2.4E-2 | 2.5000000000000001E-2 | 2.5999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 2.8000000000000001E-2 | 2.9000000000000001E-2 | 0.03 | 3.1E-2 | 3.2000000000000001E-2 | 3.3000000000000002E-2 | 3.4000000000000002E-2 | 3.5000000000000003E-2 | 3.5999999999999997E-2 | 3.6999999999999998E-2 | 3.7999999999999999E-2 | 3.9E-2 | 0.04 | 4.1000000000000002E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.2999999999999997E-2 | 4.3999999999999997E-2 | 4.4999999999999998E-2 | 4.5999999999999999E-2 | 4.7E-2 | 4.8000000000000001E-2 | 4.9000000000000002E-2 | 0.05 | 5.0999999999999997E-2 | 5.1999999999999998E-2 | 5.2999999999999999E-2 | 5.3999999999999999E-2 | 5.5E-2 | 5.6000000000000001E-2 | 5.7000000000000002E-2 | 5.8000000000000003E-2 | 5.8999999999999997E-2
no drag resistance | 1.6234 | 1.9485 | 2.2638 | 2.5692 | 2.8649 | 3.1508 | 3.4268 | 3.693 | 3.9495 | 4.1961 | 4.4329 | 4.6599 | 4.8771 | 5.0844 | 5.282 | 5.4698 | 5.6477 | 5.8158 | 5.9742 | 6.1227 | 6.2614 | 6.3903 | 6.5094 | 6.6186 | 6.7181 | 6.8078 | 6.8876 | 6.9576 | 7.0179 | 7.0683 | 7.1089 | 7.1397 | 7.1607 | 7.1718 | 7.1732 | 7.1648 | 7.1465 | 7.1184 | 7.0806 | 7.0329 | 6.9754 | 6.9081 | 6.831 | 6.744 | 6.6473 | 6.5408 | 6.4244 | 6.2982 | 6.1623 | 6.0165 | 5.8609 | 5.6955 | 5.5203 | 5.3352 | 5.1404 | 4.9358 | 4.7213 | 4.497 | 4.263 | 4.0191
sperimentale | 1.6234 | 1.664 | 1.8588 | 2.1834 | 2.4838 | 2.638 | 2.8166 | 3.0682 | 3.2143 | 3.6851 | 3.8718 | 4.0909 | 4.1883 | 4.3101 | 4.5049 | 4.6347 | 4.7159 | 4.8377 | 4.8377 | 4.9756 | 5.0081 | 5.0731 | 5.1948 | 5.2435 | 5.2841 | 5.3166 | 5.3977 | 5.3653 | 5.3247 | 5.4058 | 5.3734 | 5.3328 | 5.3247 | 5.2841 | 5.2273 | 5.1055 | 5.1136 | 5.0162 | 4.9107 | 4.862 | 4.7484 | 4.6104 | 4.4886 | 4.3588 | 4.164 | 4.0016 | 3.8961 | 3.7094 | 3.5065 | 3.3198 | 3.0844 | 2.8409 | 2.6299 | 2.3945 | 2.151 | 1.8344 | 1.6071 | 1.3393 | 1.0958 | 0.86851
drag resistance | 1.6234 | 1.9534 | 2.2624 | 2.5519 | 2.8231 | 3.0769 | 3.3143 | 3.5362 | 3.7432 | 3.9361 | 4.1154 | 4.2816 | 4.4352 | 4.5767 | 4.7063 | 4.8245 | 4.9314 | 5.0274 | 5.1128 | 5.1876 | 5.252 | 5.3063 | 5.3505 | 5.3847 | 5.4091 | 5.4235 | 5.4282 | 5.423 | 5.408 | 5.3832 | 5.4009 | 5.3862 | 5.3618 | 5.3276 | 5.2838 | 5.2304 | 5.1676 | 5.0954 | 5.0141 | 4.9238 | 4.8247 | 4.7169 | 4.6007 | 4.4763 | 4.3438 | 4.2036 | 4.0558 | 3.9007 | 3.7386 | 3.5696 | 3.394 | 3.2121 | 3.0242 | 2.8304 | 2.631 | 2.4262 | 2.2164 | 2.0016 | 1.7822 | 1.5583
Chart: tempo [s]
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3
valori sperimentali | 0.16173 | -0.32528 | -0.5282 | -0.65807 | -0.63372 | -0.43892 | -0.39833 | 0.08868
valori analitici | 0 | -0.33941 | -0.58012 | -0.68616 | -0.65084 | -0.49507 | -0.2606 | -3.228e-16
Grafici analitici della fase di volo e di urto di una SHS derivanti dalle equazioni illustrate
Notes: Grafici SHS

## Slide 12
Ripresa dell’esperimento con fotocamera Fastec IL3:
Non è presente la fase di rimbalzo dopo l’urto.
RESPIRAZIONE DELLA GOCCIA
La goccia, dopo essere entrata in contatto con la superficie, varia continuamente la posizione del centro di massa senza staccarsi da essa.
LIS
Notes: GIF lis

## Slide 13
Causa della mancanza del rimbalzo della goccia nelle LIS:
L’interazione lubrificante/acqua: l’urto della goccia sulla superficie di lubrificante ne provoca lo spostamento locale nelle valli della strutturazione in alluminio: questo spostamento assorbe energia.
Cerchiate in rosso:
Tracce circolari di olio dopo la rimozione della goccia dalla LIS sono la prova del movimento del lubrificante
Notes: Spiegazione mancato rimbalzo LIS

## Slide 14
𝑥(𝑡)=−𝑣_0/ω_𝑑 𝑒^((−𝑐/2𝑚 𝑡) ) sin⁡〖ω_𝑑 𝑡〗
metodo iterativo per stimare c e k variandoli per far aderire l’equazione al modello
c varia l’ampiezza
(c=0 la sinusoidale non è smorzata)
k varia la frequenza
Ꜫ e ΔT non sono più calcolabili
𝑚𝑥 ̈+𝑐𝑥 ̇+𝑘𝑥=−𝑚𝑔
Respirazione LIS
metodo iterativo per stimare c e k variandoli per far aderire l’equazione al modello
c varia l’ampiezza
(c=0 la sinusoidale non è smorzata)
k varia la frequenza
Ꜫ e ΔT non sono più calcolabili
Respirazione LIS
Notes: ANALISI LIS

## Slide 15
Chart: tempo [s]
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 1.9E-2 | 0.02 | 2.1000000000000001E-2 | 2.1999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 2.4E-2 | 2.5000000000000001E-2 | 2.5999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 2.8000000000000001E-2 | 2.9000000000000001E-2 | 0.03 | 3.1E-2 | 3.2000000000000001E-2 | 3.3000000000000002E-2 | 3.4000000000000002E-2 | 3.5000000000000003E-2 | 3.5999999999999997E-2 | 3.6999999999999998E-2
spostamento analitico | 0.48063 | 0.33338 | 0 | -0.28982 | -0.36325 | -0.20333 | 0.060953 | 0.25316 | 0.26431 | 0.11119 | -0.090419 | -0.20999 | -0.18459 | -0.048801 | 0.099311 | 0.1669 | 0.12285 | 0.0088782 | -0.095671 | -0.12763 | -0.076793 | 0.014706 | 0.085192 | 0.093992 | 0.043744 | -0.026886 | -0.071727 | -0.066527 | -0.021025 | 0.031483 | 0.057738 | 0.044997 | 0.0062023 | -0.031345 | -0.044678 | -0.028748 | 0.0028093 | 0.028514
spostamento sperimentale | 0.31656 | -0.024351 | -0.26786 | -0.18669 | -0.10552 | 0.024351 | 0.23539 | 0.15422 | 0.20292 | 0.064935 | -0.048701 | -0.20292 | -0.15422 | 0 | -0.024351 | 0.081169 | 0.024351 | 0.0081169 | -0.081169 | -0.13799 | -0.040584 | -0.073052 | -0.0081169 | 0.048701 | 0.032468 | -0.032468 | -0.064935 | -0.081169 | -0.032468 | 0.016234 | 0.073052 | 0.032468 | 0.0081169 | -0.048701 | -0.064935 | -0.040584 | 0.016234 | 0.024351 | 0.032468
Chart: tempo [s]
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3 | 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 1.9E-2 | 0.02 | 2.1000000000000001E-2 | 2.1999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 2.4E-2 | 2.5000000000000001E-2 | 2.5999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 2.8000000000000001E-2 | 2.9000000000000001E-2 | 0.03 | 3.1E-2 | 3.2000000000000001E-2 | 3.3000000000000002E-2 | 3.4000000000000002E-2 | 3.5000000000000003E-2 | 3.5999999999999997E-2 | 3.6999999999999998E-2 | 3.7999999999999999E-2 | 3.9E-2
spostamento analitico | 0.47078 | 0.056818 | -0.097403 | -0.10552 | 0.016234 | 0.097403 | 0.20292 | 0.18669 | 0.10552 | -0.016234 | -0.089286 | -0.056818 | 0.056818 | 0.1461 | 0.13799 | 0.048701 | -0.11364 | -0.13799 | 0 | 0.073052 | 0.17857 | 0.048701 | -0.024351 | -0.097403 | -0.064935 | -0.024351 | 0.089286 | 0.089286 | 0 | -0.10552 | -0.097403 | 0.032468 | 0.056818 | 0.097403 | 0.024351 | -0.073052 | -0.12175 | -0.064935 | 0.048701 | 0.040584
spostamento sperimentale | 0.37092 | 0.31178 | 0 | -0.28494 | -0.30982 | -0.076446 | 0.20003 | 0.28736 | 0.12963 | -0.12168 | -0.25078 | -0.16146 | 0.053637 | 0.20588 | 0.17484 | 0.0019356 | -0.15768 | -0.17322 | -0.044228 | 0.11022 | 0.16026 | 0.07352 | -0.066532 | -0.13953 | -0.090908 | 0.02868 | 0.11427 | 0.098031 | 0.0021566 | -0.087249 | -0.096836 | -0.02555 | 0.060721 | 0.089373 | 0.04168 | -0.036362 | -0.077629 | -0.051174 | 0.015307 | 0.063412
Modello analitico e tracciato sperimentale del movimento del centro di massa della goccia dopo il contatto con la superficie
Grafico della superfice LIS.
Caduta da 8 mm
Dimensione goccia 2,5 µl
c=280 mg/s
k=1'400'000 mg/s2.
Grafico della superficie Hempaguard
Caduta da 8 mm
Dimensione goccia 2,5 µl
c=180 mg/s
k=1'870'000 mg/s2
Notes: Grafici LIS e HEMPAGUARD

## Slide 16
Fotosequenza SHS
goccia che cade da 150 mm
dimensione goccia 17 µl
la goccia si frantuma in tante gocce più piccole al momento dell’urto
SHS
Notes: conclusioni

## Slide 17
Fotosequenza
caduta da 150 mm
dimensione goccia 17 µl
la LIS ha la capacità, grazie all’elevato smorzamento, di assorbire l’energia dell’urto senza portare la goccia a esplodere
LIS

## Slide 18
Le SHS presentano un elevato livello di idrofobicità dovuto alla presenza di un plastron d’aria
Basso livello di stabilità della superfice
A seguito dell’urto con la superfice la goccia presenta un rimbalzo
I valori di c=138 mg/s e k=510 000 mg/s2
Si sono acquisiti attraverso prove sperimentali valori dei parametri c e k che caratterizzano superfici sottoposte all’urto dinamico di gocce d’acqua:
c parametro legato alla componente viscosa e quindi dissipativa
k parametro legato alla componente elastica
Le LIS presentano strutturazioni meno delicate e maggior grado di stabilità grazie alla presenza di uno strato di lubrificante intrappolato nelle microstrutturazioni
A seguito dell’urto con la superfice non presenta rimbalzo
I valori di c=280 mg/s e k=1 400 000 mg/s2
Conclusioni
Notes: conclusioni

## Slide 19
Grazie per l’attenzione
Notes: ringraziamenti

## Slide 20
Chart: tempo [ms]
| 0 | 1E-3 | 2E-3 | 3.0000000000000001E-3 | 4.0000000000000001E-3
non trattato | 0 | 0.078734 | 0.025568 | 0.017451 | 0.00040584
Hempaguard | 0 | 0.059253 | 0.020698 | 0.0068994 | 0.00040584
LIS minerale | 0 | 0.044237 | 0.016234 | 0.019075 | 0.0032468
LIS siliconico | 0 | 0.039367 | 0.019075 | 0.0044643 | 0.0048701
SHS | 0 | 0.04586 | 0.023945 | 0.0064935 | -0.0073052
Notes: Spreading speed