## Slide 1
Validazione di protesi vascolari biodegradabili e bioriassorbibili in un bioreattore ad alte prestazioni
UNIVERSITÀ DI GENOVA SCUOLA POLITECNICA
Relatori:
Prof. Pier Francesco Ferrari
Prof. Jan Oscar Pralits Correlatore:
Dott.ssa Fatemeh Ahmadpoor
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale
Corso di laurea Triennale in Ingegneria Chimica e di Processo
Candidata:
Maragliano Beatrice

## Slide 2: Patologie vascolari
Le malattie cardiovascolari costituiscono la principale causa di morte per entrambi i sessi
Rappresentano circa il 33% dei decessi globali, con 18,6 milioni di morti ogni anno*
*(Organizzazione mondiale della sanità)

## Slide 3: Aterosclerosi
Malattia cronica a carico delle pareti arteriose
Formazione di placche aterosclerotiche
Attacco cardiaco e ictus

## Slide 4: Strategie per contrastare l’aterosclerosi
Innesti autologhi
Approccio farmacologico
Angioplastica
Bypass
Protesi sintetiche

## Slide 5
Protesi sintetiche
Controllo delle proprietà meccaniche
Controllo del processo di degradazione
Elevata riproducibilità
Risposta immunitaria avversa
Mancanza di sistemi di riconoscimento cellulare

## Slide 6
Bioreattori per Ingegneria Tissutale
Simulazione del sistema cardiovascolare
Accurato controllo delle condizioni operative

## Slide 7
Ottimizzazione produzione innesti di piccolo calibro
Obiettivi
Validazione modalità di utilizzo e componenti bioreattore
Studio comportamento scaffold in condizioni dinamiche
Caratterizzazione meccanica e morfologica

## Slide 8
Preparazione protesi sintetiche
Coating con gelatina

## Slide 9
Bioreattore ad alte prestazioni
Componenti Bioreattore | 
1 | Control box
2 | Pompa peristaltica
3 | Reservoir
4 | Flussimetro
5 | Trasduttore pressione 2
6 | Camera vascolare
7 | Collettore d’ingresso
8 | Collettore d’uscita
9 | Pinza per abbassare la pressione sistolica
10 | Compliance chamber
11 | Pinza per alzare la pressione sistolica
12 | Trasduttore pressione 1
13 | Pinza per regolare pressione in entrata e uscita
14 | Valvola a manicotto per la generazione della forma d’onda 1
15 | Valvola a manicotto per la generazione della forma d’onda 2
16 | Dampener
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

## Slide 10
Meccanica
Prove di caratterizzazione
Trazione uniassiale
Analisi morfologica
Microscopia elettronica

## Slide 11
Campione | Diametro medio fibre (μm)
Senza molecole bioattive | 4.59 ± 1.30
Con gelatina e quercetina | 4.46 ± 1.36
Analisi morfologica

## Slide 12
Prova | Test 1 | Test 2 | Test 3
Flusso volumetrico (L/min) | 0.04 ± 0.01 | 0.074 ± 0.01 | 0.125 ± 0.05
Degradazione (%) | 17.12 ± 0.51 | 24.68 ± 0.74 | 24.24 ± 0.73
Swelling (%) | 101.77 ± 5.09 | 63.99 ± 3.20 | 75.48 ± 3.77
Calcolo degradazione e swelling percentuale

## Slide 13
Campione | Flusso (L/min) | Modulo di Young (MPa) | Carico a rottura (MPa) | Allungamento (%)
Test 1 | 0.04 ± 0.01 | 4.83 ± 1.11 | 1.09 ± 0.27 | 41.52 ± 11.60
Test 2 | 0.074 ± 0.01 | 0.84 ± 0.68 | 1.25 ± 0.35 | 255.88 ± 56.70
Test 3 | 0.125 ± 0.05 | 0.73 ± 0,04 | 0.53 ± 0.21 | 74.23 ± 44.64
Controllo (arteria umana) | 0.011 ± 0.002 | 2.58 ± 0.34 | 1.13 ± 0.06 | 46.54 ± 11.32
Prova di trazione uniassiale
Chart: prova 0.07D

## Slide 14
Chart: Tempo (giorni)
| 2.1000000000000001E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 1 | 2
0.04 L/min | 0.93379 | 0.79008 | 0.86829 | 3.9168 | 11.5845
0.074 L/min | 0.39917 | 0.459 | 0.6045 | 2.3231 | 6.5181
0.125 L/min | 0.33524 | 0.75158 | 0.28268 | 2.5824 | 2.9318
Chart: Tempo (giorni)
| 2.1000000000000001E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 1 | 2
0.04 L/min | 44.4662 | 0.9354 | 1.9077 | 3.3244 | 7.6677
0.074 L/min | 19.0082 | 2.849 | 3.5487 | 1.8741 | 4.7995
0.125 L/min | 15.9639 | 19.8254 | 3.8024 | 2.5079 | 0.34936
Rilascio di gelatina nel tempo

## Slide 15
Disposizione della gelatina in diversi strati
Elevata solubilità gelatina in soluzioni acquose
Influenza del flusso solo internamente allo scaffold
Prova | Test 1 | Test 2 | Test 3
Flusso (L/min) | 0.04 ± 0.01 | 0.074 ± 0.01 | 0.125 ± 0.05
Massa gelatina (mg) | 13.67 | 16.06 | 27.91
Rilascio finale (%) | 11.58 | 6.52 | 2.93
Rilascio di gelatina nel tempo

## Slide 16
Influenza variazione di flusso sull’andamento dei rilasci di gelatina nel tempo
Chart: Tempo (giorni)
| 2.1000000000000001E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 1 | 2
0.04 L/min | 0.93379 | 0.79008 | 0.86829 | 3.9168 | 11.5845
0.074 L/min | 0.39917 | 0.459 | 0.6045 | 2.3231 | 6.5181
0.125 L/min | 0.33524 | 0.75158 | 0.28268 | 2.5824 | 2.9318

## Slide 17
Chart: 0,04 L/min
| 2.1000000000000001E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 1 | 2
 | 0.0039771 | 0.13191 | 0.064297 | 0.039771 | 0.03248
Chart: 0,074 L/min
| 2.1000000000000001E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 1 | 2
 | 0.017393 | 0.022927 | 0.078427 | 0.0077479 | 0.005218 | 0.0007906
Chart: 0,125 L/min
| 2.1000000000000001E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 8.3000000000000004E-2 | 1 | 2
 | 0.076062 | 0.0051156 | 0.063138 | 0.016828 | 0.042271
Rilascio quercetina nel tempo

## Slide 18
Rilascio quercetina nel tempo

## Slide 19
Chart: Flusso volumetrico (m³/s)
| 6.6666666666666671E-7 | 1.2333333333333333E-6 | 2.0833333333333334E-6
 | 0.054352 | 0.10055 | 0.16985
Forze fluidodinamiche

## Slide 20
Conclusioni
Set-up di un bioreattore ad alte prestazioni per la validazione di protesi vascolari di piccolo calibro
Proprietà morfologiche, chimico-fisiche e meccaniche idonee per sostituti vascolari
Prospettive future
Studio delle proprietà delle protesi di piccolo calibro in presenza di condizioni di flusso pulsato

## Slide 21: Grazie per l’attenzione